<Nom du projet>
07 42 13
<No du projet>
PANNEAUX COMPOSITES EN ALUMINIUM
2017-09-11 
Page 4
<Nom du projet>
07 42 13
<No du projet>
PANNEAUX COMPOSITES EN ALUMINIUM
2018-02-14
Page 5

1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
NOTE TECHNIQUE :  Ce devis descriptif a été préparé pour aider le rédacteur à la préparation d'un devis pour le cahier des charges d’un projet ou d'un devis directeur. Il suit les lignes directrices établies par l’association Devis de Construction Canada (DCC) et peut donc être utilisé avec la plupart des types de devis directeurs avec quelques apports mineurs.
NOTE TECHNIQUE :  La section suivante a été rédigée en tant que Section autonome d’un devis directeur pour l'approvisionnement du système de panneaux métalliques composites en aluminium à « joints secs ». Des notes explicatives (NOTE TECHNIQUE:) identifieront les articles ou les paragraphes qui doivent être copiés dans d’autres sections du devis qui sont connexes aux travaux relatifs au système de panneaux métalliques composites en aluminium.
.1 Cette section vise les éléments suivants: Panneaux métalliques composites en aluminium, y compris les éléments suivants mais sans s'y limiter :
.1 Système de panneaux métalliques composites en aluminium sur mesure. Construction selon le principe d’écran pare-pluie avec joint sec retro ventilé.
.2 Sections connexes : Le descriptif suivant des ouvrages connexes est inclus à titre indicatif. Il ne doit pas être interprété en tant que représentation complète des ouvrages: 
.1 Béton coulé en Place : Division 03, Béton.
.2 Éléments de maçonnerie Division 04, Maçonnerie.
.3 Charpente et ossature métallique : Division 05, Métaux.
.4 Ouvrage Métalliques Divers Division 05, Métaux.
.5 Isolation thermique : Division 07, Protection thermique et étanchéité.
.6 Pare-vapeur : Division 07, Protection thermique et étanchéité.
.7 Pare-air : Division 07, Protection thermique et étanchéité.
.8 Solins et tôle : Division 07, Protection thermique et étanchéité.
.9 Mastics d’étanchéité: Division 07, Protection thermique et étanchéité.
1.2 RÉFÉRENCES
.1 Abréviations et acronymes :
.1 ACM : Matériau composite en aluminium.
.2 Polyamide: Polyamide renforcé de fibres de verre.
.3 PVDF : Fluorure de polyvinylidène.
.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
.1 AAMA 501.1-05

- Standard Test Method for Water Penetration of
 



Windows, Curtain Walls and Door Using Dynamic
 



Pressure
.2 AAMA 508-07

- Voluntary Test Method and Specification for Pressure
 



Equalized Rain Screen Wall Cladding Systems
.3 AAMA 2605-13

- Voluntary Specification, Performance Requirements and
 



Test Procedures for Superior Performing Organic
 



Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.4 ASTM A653/A653M-15
- Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
 



(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed)
 



by the Hot-Dip Process
.5 ASTM B117-11

- Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog)
 



Apparatus
.6 ASTM D714-02(09)
- Standard Test Method for Elevating Degree of Blistering
 



of Paints
.7 ASTM D968-15

- Standard Test Methods for Abrasion Resistance of
 



Organic Coatings by Falling Abrasive
.8 ASTM D1308-02(13)
- Standard Test Method for Effect of Household
 



Chemicals on Clear and Pigmented Organic Finishes
.9 ASTM D1781-98(12)
- Standard Test Method for Climbing Drum Peel for
 



Adhesives
.10 ASTM D2244-15a

- Standard Practice for Calculation of Color Tolerances
 



and Color Differences from Instrumentally Measured
 



Color Coordinates
.11 ASTM D2247-11

- Standard Practice for Testing Water Resistance of
 



Coatings in 100% Relative Humidity
.12 ASTM D2794-93(10)
- Standard Test Method for Resistance of Organic
 



Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact)
.13 ASTM D3359-17

- Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape
 



Test
.14 ASTM D4214-07(15)
- Standard Test Methods for Evaluating the Degree of
 



Chalking of Exterior Paint Films
.15 ASTM E283-04(12)
- Standard Test Method for Determining Rate of Air
 



Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and
 



Doors Under Specified Pressure Differences Across the
 



Specimen
.16 ASTM E330/E330M-14
- Standard Test Method for Structural Performance of
 



Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Walls by
 



Uniform Static Air Pressure Difference
.17 ASTM E331-00(09)
- Standard Test Method for Water Penetration of Exterior
 



Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls by
 



Uniform Static Air Pressure Difference
.18 ASTM E1233/E1233M-14
- Standard Test Method for Structural Performance of
 



Exterior Windows, Doors, Skylights, and Curtain Walls
 



by Cyclic Air Pressure Differential
.19 CAN/ULC-S134-13
- Méthode normalisée des essais de comportement au feu 
 



des murs extérieurs 
.20 NFPA 285


- Standard Fire Test Method for Evaluation of Fire
 



Propagation Characteristics of Exterior Non-Load
  



Bearing Wall Assemblies Containing Combustible 
 



Components

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
.1 Dessins d'atelier : 
.1 Les dessins d'atelier doivent clairement indiquer, à travers des illustrations telles que les plans de plafond, les élévations de murs et / ou des sections détaillées, toutes les épaisseurs de matériau, les finitions, les raccordements, les chevilles, les assemblages, les méthodes d'ancrage, les types d'attaches, les supports et renforts, ainsi que les méthodes de fixation et d'intégration des appareils mécaniques et électriques, des garnitures et des accessoires.
.2 S'assurer que les calculs sont signés et scellés par un ingénieur agréé, attestant de la capacité de l'assemblage des panneaux métalliques à supporter les charges indiquées, y compris les surcharges dues au poids propre, au vent, aux mouvements sismiques, thermiques et structurels. 
.3 Indiquer sur les dessins d'atelier l'emplacement des panneaux dans le bâtiment pour faciliter l'enlèvement et le remplacement des panneaux en raison de construction et/ou de dommages causés par les occupants.
.2 Rapports d’essai et d'évaluation :
.1 Essais de comportement au feu : Lorsque cela est exigé par le type de construction, la classification, le type d’occupation, la hauteur ou la taille du bâtiment, le système doit avoir été vérifié par un organisme d’essai accrédité, conformément aux exigences de la norme CAN/ULC-S134 et être approuvé pour utilisation dans les assemblages incombustibles conformément à la dernière édition du Code National du bâtiment du Canada(2015), Article 3.1.5.6, Composants combustibles Composants dans les murs extérieurs.
1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Qualifications :
.1 Fabricants : Les fabricants doivent avoir au moins 10 ans d'expérience dans la fabrication de systèmes de panneaux en aluminium composite.
.2 Installateurs: Les travaux de la présente Section doivent être réalisés par des installateurs compétents ayant au moins 5 années d’expérience dans l’application des produits, des systèmes et des assemblages indiqués; avec l’approbation et la formation des fabricants des produits.
1.5 LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION
.1 Exigences de stockage et de manutention :
.1 Emballer les composants sur des palettes et les recouvrir pour protéger les surfaces contre les dommages et la détérioration conformément aux instructions du fabricant.
.2 Entreposer les composants au-dessus du sol pour éviter les torsions, les flexions et les détériorations. Faire incliner les composants pour évacuer l'humidité. Se reporter aux instructions d'installation du fabricant pour toutes les autres exigences supplémentaires relatives au stockage.
.3 Les matériaux doivent être manipulés de manière à éviter d'endommager les produits et ce, conformément aux instructions du fabricant.
2 Produits
2.1 FABRICANTS
.1 Panneaux en aluminium « Accumet »:
.1 Fabricant :
.1 Northern Facades Ltd.

6451 Northwest Drive

Mississauga, Ontario

L4V 1K2

Téléphone : (905) -740-2050

Sans frais : (844) 740-2050

Télécopieur: (905) -740-2054
2.2 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
.1 CONCEPTION ET RENDEMENT
.1 Conception structurale :
.1 La surcharge due au vent doit être calculée selon les exigences du code du bâtiment local. Prévoir un raidissement adéquat pour éviter les vibrations induites par le vent et les problèmes de fatigue.
.2 Le système doit avoir été testé conformément aux exigences de la norme ASTM E330 / E330M.
.3 S’assurer que la flèche de l’ossature de contour n’est pas supérieure à 1/180 entre les supports.
.4 S’assurer que les contraintes sur les panneaux ne dépassent pas les valeurs maximales recommandées par le fabricant afin d'éviter les déformations permanentes.
.5 Fixations : Conçues pour transmettre toutes les charges à la charpente principale sans dépasser la capacité de chacune des attaches.
.6 Dilatation thermique : Tenir compte des effets relatifs à la dilatation des matériaux causés par des températures allant de -40 ° C à 60 ° C.  S'assurer que cette fourchette de température n'entraîne pas de fléchissement excessif des matériaux ou des attaches, ni nuit à la performance ou l'apparence du système d'aucune autre manière.
.7 S'assurer qu'il n'y a pas de rupture d'adhésion lorsque les revêtements sont testés selon la norme ASTM D1781 (simulant la résistance au délaminage du panneau)
.1 entre l’âme du panneau et le revêtement ou,
.2 de rupture cohésive de l’âme elle-même selon les valeurs suivantes:
.1 100 N mm / mm tel que fabriqué.
.2 100 N mm/mm après 21 jours de trempage dans l'eau à 21° C
.2 Test d’Infiltration d’air sous pression statique: Fournir un système pare-air étanche à l'air ayant un débit de fuite inférieur à 0,3 L / s*m2 selon des essais conformes à la norme ASTM E283 à une différence de pression de 300 Pa.
.3 Infiltration d'eau sous pression statique:
.1 Prévoir un système étanche à l'eau capable de résister aux épreuves d'aspersion d'eau pendant 15 minutes à une différence de pression de 720 Pa selon des essais conformes à la norme ASTM E331.
.2 S'assurer que le système permet le drainage interne à travers des canaux prévus à cet effet qui suintent toute l’humidité vers l'extérieur. Veiller à ce que l’humidité issue des déversements d'eau ne contribuent pas à la décoloration des finitions architecturales, l'accumulation d'eau stagnante ou la formation de glaçons.
.4 Performance de l'écran pare-pluie à pression équilibrée :
.1 Le système de panneaux doit être un système à joints secs et ne doit pas utiliser de calfeutrage pour l'étanchéité. 
.2 Le système doit avoir été testé conformément aux exigences de la norme AAMA 508 selon les critères suivants :
.1 Réussite après 100 cycles de pression cyclique de trois secondes selon la norme ASTM E1233/E1233M variant entre 240 Pa, 1 200 Pa et 240 Pa. L’égalisation de pression dans le système doit être atteinte en 0,08 secondes.
.2 Réussite à l’essai d’infiltration d'eau sous pression dynamique, AAMA 501.1 à 300 Pa.
.5 Exigences de performance de la finition: (Système à 3 couches) (apprêt/couche pigmentaire/couche transparente) à base d’au moins 70 % de résine de polyfluorure de vinylidène (PVDF) thermodurcissable, et une finition pigmentaire ajoutée satisfaisant aux exigences de la norme AAMA 2605. S’assurer que les résines de fluoropolymère durcies forment une finition stable et continue pendant le processus de fabrication. Appliquer la finition de polyfluorure après le traitement chimique anti-corrosion multimodes des surfaces. S’assurer que celles-ci sont prêtes à recevoir l’apprêt. Pendant le durcissement, appliquer l'apprêt selon les recommandations du fabricant, suivi d'un procédé flash par évaporation du solvant puis de la vaporisation de la finition en fluoropolymère sur l'aluminium. Appliquer un procédé flash, puis lorsque la surface de l'aluminium atteint une température de 232 ° C (450 ° F), faire cuire pendant environ 10 minutes pour obtenir les caractéristiques de performance suivantes :
.1 Résistance à l'humidité :

.1 ASTM D714, ASTM D2247, 3000 heures, 100 % HR @ 100 ° F : Quelques ampoules # 8 maximum
.2 Résistance à la corrosion accélérée au chlorure :


.1 ASTM B117, 3000 heure 5 % NaCl @ 100 ° F : diminution maximale de l'épaisseur de 1,6 mm (1/16 ")
.3 Résistance chimique :

.1 ASTM D1308, Mode opératoire 6.2 : 
.1 Pas de décoloration ni de boursouflure après 15 minutes d’essai ponctuel avec 10 % d'acide muriatique. 
.2 Pas de décoloration ou de boursouflure après 18 heures de contrôle ponctuel avec de l'acide sulfurique à 20 %.  
.4 Résistance à l'usure 
.1 Chute de sable (ASTM D968) :
50 l/ ml
.5 Rétention de la couleur
.1 5 000 heures, 45 ° Sud de la Floride

(ASTM D2244) : ΔE <5.0
.6 Résistance au farinage

.1 10 ans, 45 ° Sud de la Floride
(ASTM D4214) :
.1 Pas plus de #8

.2 Panneaux :
NOTE TECHNIQUE :  Choisir le matériau de l’âme selon les exigences de construction: combustible ou incombustible.
.1 Composition du panneau, panneau composite en aluminium de 4 mm avec revêtements d'aluminium de 0,5 mm (épaisseur minimale) et âme en [polyéthylène de basse densité (PE) non-résistante au feu] [thermoplastique extrudé (FR) - résistante au feu].
.2 Tolérances des panneaux :
.1 Cambrure : Au plus 0,8 % de la dimension totale (largeur ou longueur).
.2 Longueur et largeur : +0 mm, -3,2 mm.
.3 Rectitude : 1,3 mm par m linéaire.
.3 Utiliser le jeu de profilés et d'extrusions « Accumet », y compris le système d’attache et de contour pour fixer les panneaux à l’ossature.
.4 Utiliser des rivets bombés en acier inoxydable de 3 mm (1/8 po) pour fixer les tôles d'aluminium. Fixer le panneau uniquement sur les bordures d’extrémité.
.3 Fixations :
.1 Les pièces de fixations doivent être revêtues d'un revêtement anti-corrosion ou fabriquées à partir d'acier inoxydable - série 300. Le type revêtement doit être déterminé en fonction de l'utilisation prévue et des conditions environnementales.
.2 Les fixations doivent être en acier inoxydable et dissimulées. Fournir suffisamment d’attaches et d'éléments de fixation selon les tailles appropriées pour permettre la fixation des ouvrages.
.4 Ouvertures : Fournir et assurer la coordination avec les ouvrages d'autres corps de métier pour permettre le placement des ouvertures. Les perforations nécessaires pour accommoder les ouvrages des autres corps de métier doivent être effectués avant la finition des panneaux. Renforcer le périmètre des perforations de plus de 300 mm x 300 mm selon les exigences du fabricant.
.5 Système d’ossature:
.1 Les grilles de transfert des charges doivent être formées à base d’acier galvanisé d’au moins 1,2 mm (calibre 18) d’épaisseur selon la norme ASTM A653/A653M, catégorie A, Z275.
.2 La grille de transfert doit être constituée de profilés en oméga, de profilés en Z, et de profilés en Z réglables ou d'un assemblage combiné d’attache isolante et de profilés en Z.
.3 Attache isolante «ISO Clip » :
.1 Attache en acier [Galvalume, acier galvanisé] de (calibre 14, Calibre 16) avec cale isolante thermique intégrée en polyamide et adaptée aux éléments verticaux et horizontaux de l’ossature; profondeur réglable 
.2 La valeur-R effective doit être déterminée par le consultant en considérant le système d'isolation utilisé.
.3 Composant approuvé :
.1 Attache «ISO Clip» par Northern Facades

6451 Northwest Drive

Mississauga, ON L4V 1K2

Téléphone : (905)-740-2050

Sans frais : (844) 740-2050

Télécopieur: (905)-740-2054

Courriel : info@isoclips.com 
.4 Fixer les panneaux aux éléments de l’ossature avec des attaches imbriquées tel qu'indiqué.
.5 Fournir un séparateur diélectrique à tous les endroits où 2 métaux différents sont en contact les uns avec les autres.
.6 Solins: Dans la mesure du possible, les solins ne seront pas permis dans les coins, les montants et les butées. Prévoir toutes les connexions et raccordements nécessaires. Lorsque les solins sont inévitables, utiliser un matériau préfini pour faire correspondre à la tôle d’aluminium.
.7 Finitions :
.1 La couleur doit être sélectionnée par le consultant dans le guide de sélection des couleurs du fabricant de panneaux.
.2 Base fluorocarbonée préfinie avec 70 % de résines Kynar, coloris [].
.3 L'épaisseur du revêtement doit être d’au moins 0,025 mm (+/- 0,005 mm) selon la norme NCAA 11-12, F using Eagle Turquoise T2375. 
.4 Épreuve d’impact: ASTM D2794 selon l’épreuve d'impact Gardner
.5 Adhérence: selon les normes NCAA 11-5 et ASTM D3359 hachuré.
3 Exécution
3.1 EXAMEN
.1 Vérification des conditions existantes:
.1 Avant l'installation, inspecter les supports et les subjectiles pour s’assurer que tous les murs et toutes les ouvertures sont à +/- 3 mm (+/- 1/8 po) de l'emplacement indiqué sur les dessins d'architecture. Aussi, s’assurer que la structure est d’aplomb selon une tolérance 1:1000 de la hauteur totale. L'installation ne doit pas se poursuivre tant que le bâtiment ne respecte pas ces tolérances. La vérification des tolérances sur le chantier doit être effectuée à l'aide d'un balayage laser en 3 dimensions. Un rapport illustrant les écarts de la structure par rapport aux conditions nominales sera créé à partir de l'analyse du nuage de points. La numérisation et l’analyse de la structure doivent être effectuées par le fournisseur de services agréé suivant : 
.1 TSC Inc. (contact 416 803 0642).
.2 Avant de commencer les travaux de cette section, inspecter le travail des corps de métiers précédents pour assurer la conformité aux exigences des documents contractuels.  Si ce n'est pas le cas, ne pas effectuer de travaux et informer immédiatement l'entrepreneur par écrit pour résoudre les troubles avant de commencer les travaux.
.2 Évaluation et contrôle : Le début des travaux laisse entendre l'acceptation des travaux déjà achevés. 
3.2 PRÉPARATION
.1 Finaliser toutes les dimensions à partir des dessins architecturaux et, si possible, coordonner avec les dimensions sur le chantier pour obtenir le tracé et l’agencement final des panneaux.
3.3 INSTALLATION
.1 Au besoin, le système de fixation doit être fixé à l’ossature pour transmettre les charges. 
.2 La charpente et les autres composants doivent être droits et correspondre au tracé et à l’agencement des panneaux, tel que requis, afin de respecter les tolérances des panneaux avec des bordures droites et bien formées. Les composants incurvés doivent être formés selon un arc de cercle véritable. 
.3 Les composants doivent être fixés de façon permanente une fois que la position est déterminée et que les tolérances relatives à la dilatation, les mouvements de la structure, la largeur des joints et l'alignement de toutes les pièces ont été déterminés. 
.4 Les tolérances des panneaux installés ne doivent pas dévier du plan global ou de l’alignement requis de plus de 1/1000. Les joints ne doivent pas être inférieurs à la largeur dimensionnée ou dépasser de plus de 5 % la largeur indiquée à n'importe quel endroit sur toute leur longueur. Ils ne doivent pas être ondulés, déphasés ou de largeur différente d'un panneau à l'autre.
.5 Installer des solins pour évacuer l'humidité vers l'extérieur.
.6 Installer les revêtements métalliques sur une ossature structurelle à l'aide d'attaches mécaniques cachées, et de profilés et extrusions de contour.
3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER
.1 Inspections et essais sur place:
.1 Effectuer des inspections approfondies du pare-air et de l'isolation du système, avant le cloisonnement et la dissimulation de ces produits. 
.2 L'inspection finale et l'approbation des travaux achevés doivent être effectuées par le représentant du fabricant et l'Entrepreneur ou son représentant.
3.5 NETTOYAGE
.1 Enlever tous les matériaux excédentaires, les débris et l'équipement à la fin des ouvrages. 
.2 Nettoyer tous les panneaux et s’assurer qu’ils sont exempts de saleté au moment de l'installation.
[image: image1.jpg]





